São Paulo, 8 de dezembro de 2025.

- Dados do cliente

| Cliente: Camargo Correa S/A |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: End | Responsável: Resp | Laboratório: Móvel |
| Tipo de Material: Blocos de concreto | Objetivo Análise dimensional e desempenho nos blocos de concreto. |  |

- Introdução

O presente relatório tem como objetivo  apresentar os resultados de ruptura dos blocos de concreto retirados no cliente pela Consultoria Técnica InterCement, no dia 5 de dezembro de 2025 com unidade localizada em None.

.

Nos prontificamos em executar integralmente os ensaios nas famílias de blocos à partir do uso da estrutura de laboratório Móvel | InterCement e com ensaios executados em suas respectivas idades, base aos critérios de norma ABNT NBR 12118 e ABNT NBR 6136 com intuito de seguir com a análise dimensional e dos resultados.

- Descrição do cliente

A empresa Camargo Correa atua no segmento de produção de blocos de concreto de alta tecnologia e confiabilidade.

O cimento utilizado pelo cliente para produção de blocos de concreto é o None da InterCement fabricado por None.

- Objetivo do estudo

O estudo em questão, foi realizado com o objetivo de analisar o desempenho dos blocos produzidos pelo cliente, sendo total de 1 familia(s) com Fbk informado e lotes expostos a seguir no presente relatório.

- Referência de blocos e identificação dos exemplares

Foi adotado a referência de família de blocos base aos lotes determinados pelo cliente, considerando data de fabricação, Fbk teórico e demais informações ilustradas na tabela a seguir, para referenciar os exemplares durante os ensaios a compressão conforme norma ABNT NBR 6136

(2026)  e análise dimensional.

Tabela 1: Informações complementares

| Lote | Data Fabricação | Blocos de Concreto (un) | Dimensão Teórica (cm) | Fbk Teórico (MPa) | Com função estrutural ? (Sim/Não) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18/11/2025 | 3 | 19x19x39 | 4 | Sim |

- Base de resultados

Realizou-se a ruptura de blocos de concreto de acordo com a ABNT NBR 6136 (2026). Na qual, os blocos foram coletados diretamente no fabricante para devida análise de resistência a compressão e análise dimensional.

- Ensaio de Bloco 19x19x39 cm | Lote 1

Fbk teórico: 4 MPa

| Resultados – Bloco de Concreto 19x19x39 cm – Fbk 4 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Bloco | Massa (gramas) | Dimensões Médias (mm) |  |  | Paredes |  | Espessura Equivalente (mm/m) | Carga (N) | Resistência à compressão (MPa) |
|  |  | Comp. | Largura | Altura | Long. | Transv. |  |  |  |
| Requisitos NBR 6136/16 | - | 390±3mm | 190±2mm | 190±3mm | ≥ 32 mm | ≥ 25 mm | ≥ 188 mm | - | - |
| 1 | 15.470 | 390 | 190 | 190 | 32 | 31 | 236 | 609.876 | 8,2 |
| 2 | 15.470 | 390 | 190 | 190 | 32 | 31 | 236 | 609.876 | 8,2 |
| 3 | 15.470 | 390 | 190 | 190 | 32 | 31 | 236 | 609.876 | 8,2 |
| 4 | 15.470 | 390 | 190 | 190 | 32 | 31 | 236 | 609.876 | 8,2 |
| 5 | 15.470 | 390 | 190 | 190 | 32 | 31 | 236 | 609.876 | 8,2 |
| 6 | 15.470 | 390 | 190 | 190 | 32 | 31 | 236 | 609.876 | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Média (MPa) | 8,2 |
| Resistência Característica à Compressão Fbk = 8,2 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para facilitar, a seguir estaremos complementando os dados obtidos no ensaio e a interpretação dos resultados:

- Fbk = 8,2 MPa;

- A amostra ensaiada 
          ATENDE a ABNT NBR 6136 (2016) - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria quanto a análise dimensional;

- A amostra ensaiada 
          ATENDE  a resistência característica à compressão especificada pelo fabricante;

- Ensaios realizados no dia 5 de dezembro de 2025 atingindo a idade de 17 dias;

- A amostra ensaiada enquadra-se na CLASSE "A".

- Resumo

| Lote | Classe | NBR 6136/16 | Resistência característica à compressão axial |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | ATENDE | ATENDE |

*CLASSE A

(Com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo Fbk ≥ 8,0 MPa)

*CLASSE B

(Com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo Fbk ≥ 4,0 e Fbk ˂ 8,0 MPa)

*CLASSE C

(Com ou Sem função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo e Fbk > 3,0 MPa)

  - Conclusões

Pela análise dimensional dos blocos na tabela resumo, foi constatado as famílias atendem a ABNT NBR 6136, base ao comprimento, largura, altura, paredes longitudinais e transversais.

A partir dos ensaios realizados, é possível concluir que os blocos de concreto atendem a resistência característica base aos lotes ilustrados na tabela resumo.

A InterCement Brasil é responsável pela fabricação dos seus produtos, e o serviço prestado pela ECT&IP (Estratégia de Canais Técnicos e Inteligência de Produtos), é gratuito para orientação do cliente, que em sua operação deve ter ou contratar responsável técnico pela formulação e controle tecnológico dos seus produtos.

Para maiores informações, solicitamos contatar o consultor de vendas ou o especialista da Consultoria Técnica InterCement, através do telefone 0800 703 9003.

São Paulo, 8 de dezembro de 2025.

Eng.° Paulo Sérgio Rodrigues                                                                     Eng.° Sandro Rogério Silva

Consultor Técnico                                                                                         Coordenador Canais Técnicos

Consultoria Técnica InterCement                                                               Crea: 5069979966-SP